原材料进场检验项目及频率要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 检验项目 | 检验频率 | 备 注 |
| 石灰 | 有效钙、氧化镁含量 | 每500t不少于1次 | 同产地同品种，不足500t按500t计。 |
| 含水率（消石灰） |
| 细度（磨细生石灰粉） |
| 水泥 | 胶砂强度 | 每400t不少于1次 | 同产地同规格 |
| 凝结时间、安定性 |
| 粉煤灰 | SiO2、Al2O3、Fe2O3含量 | 每1000t不少于1次 | 同产地同品种 |
| 烧失量 |
| 筛分 |
| 含水率 |
| 集料 | 颗粒分析（筛分） | 每4000m3不少于1次 | 同产地同规格 |
| 压碎值 |
| 破碎率 |
| 塑性指数（土、砂砾） |