沥青混合料出厂检验项目及频率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验频率 | 备注 |
| 1 | 混合料出厂温度 | 逐车检测评定 |  |
| 2 | 矿料级配 | 每台拌和机每天l～2次，以2个试样的平均值评定 |  |
| 3 | 沥青用量(油石比) |  |
| 4 | 马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值 | 每台拌和机每天l～2次，以4～6个试件的平均值评定 |  |
| 5 | 动稳定度 | 配合比设计时必要时(以3个试件的平均值评定) | 车辙试验沥青混合料不允许二次加热。 |
| 6 | 浸水马歇尔试验残留稳定度 | 配合比设计时；施工期间必要时(试件数同马歇尔试验) |  |
| 7 | 矿料间隙率 | 配合比设计时 | 　 |
| 8 | 沥青饱和度 | 　 |
| 9 | 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 | 适用于SMA混合料 |
| 10 | 肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 | 适用于SMA混合料 |
| 11 | 沥青混合料试件渗水系数 |  |
| 12 | 沥青混合料抗压弹性模量 |  |